ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ

НОВЫЙ ПРОДУКТ

- ISO  22, 32, 46, 68, 100

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ - всесезонные гидравлические масла с улучшенными вязкостными характеристиками, особенно при низких температурах. Производятся на основе высокоочищенного базового масла и многофункционального пакета присадок.

Масла серии ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ характеризуются повышенной степенью очистки, обладают улучшенными низкотемпературными, противоизносными, антиокислительными, антикоррозионными и антипенными свойствами.

Неоспоримое преимущество масел серии ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ особенно ярко проявляется в гидравлических системах, в которых допускаются лишь малые изменения вязкости масел в широком интервале температур.

- Область применения:

Масла всесезонные гидравлические ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ рекомендуются в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах, в том числе с ультрафильтрами тонкостью очистки 1 - 5 мкм,  промышленного оборудования, а также для гидросистем  на транспорте, особенно для работы при пониженных температурах. Допускается применение масла при температурах до - 50С.

Преимущества: надёжно защищает гидросистему от износа и загрязнений, позволяет работать без замены жидкости и предварительного разогрева масла при пониженных температурах в условиях крайнего Севера, может использоваться без замены как всесезонная жидкость, долго сохраняет рабочие свойства.

- Одобрения: Denison HF-0, HF-1, HF-2; Joy Mining Machinery

Соответствует требованиям: DIN 51524 p. 3 (HVLP)

Bosch Rexroth 90 220
Vickers I-286-S Industrial Equipment
Cincinnati Machine P-68/69/70
Vickers M-2950-S Mobile Equipment

| Типичные физико-химические характеристики ПАРАМЕТР | ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 22 | ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 32 | ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 46 | ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 68 | ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вязкость кинематическая при 40 С, мм2/с | 19,8-24,2 | 28,8-35,2 | 41,4-50,6 | 61,2-74,8 | 90,0-110,0 |
| Индекс вязкости , min | 150 | 160 | 160 | 130 | 130 |
| Температура вспышки в открытом тигле, С, min | 180 | 200 | 205 | 210 | 215 |
| Температура застывания, С, max | -51 | -48 | -42 | -39 | -36 |
| Класс чистоты по ГОСТ Класс чистоты по ISO | 8-11 13/10-16/13 |  |  |  |  |

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями «ЛЛК-Интернешнл».

Одобрение DENISON HF0, HF1, HF2