МАСЛА для направляющих скольжения

СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ЛУКОЙЛ СЛАЙДО

НОВЫЙ ПРОДУКТ

ISO 32, 68, 150,220

ЛУКОЙЛ СЛАЙДО  - высококачественные индустриальные масла для смазывания направляющих и столов скольжения станочного оборудования.   Обладают низким коэффициентом трения, высокой адгезией к металлическим поверхностям, хорошей фильтруемостью, превосходными антикоррозионными и антипенными свойствами. Обеспечивают плавное, без скачков, перемещение обрабатываемых деталей, повышая качество обработки и срок службы инструмента. Оптимальны для гидросистем и смазывания направляющих, в том числе прецизионных станков с программным управлением.

- Область применения:

ЛУКОЙЛ СЛАЙДО  32, 68  - масла предназначены для высоконагруженных столов линейного и ротационного типов. 
ЛУКОЙЛ СЛАЙДО   150, 220  - масла  высоковязкие, предназначены  для высоконагруженных столов и  вертикальных направляющих скольжения. 

Одобрено / Соответствует требованиям: Cincinnati Machine P-47, P-50, P-53,  BIJUR PT 37-1

ТУ 0253-010-79345251-2007

- Типичные физико-химические характеристики:

| Показатели | ЛУКОЙЛ СЛАЙДО 32 | ЛУКОЙЛ СЛАЙДО 68 | ЛУКОЙЛ СЛАЙДО 150 | ЛУКОЙЛ СЛАЙДО 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вязкость кинематическая при 40°C, мм2/с | 28,8-35,2 | 61,2-74,8 | 135-165 | 198-242 |
| Индекс вязкости, не менее | 100 | 95 | 90 | 88 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже | 200 | 210 | 220 | 220 |
| Температура застывания, °C, не выше | -25 | -20 | -15 | -15 |

Показатели физико-химических свойств являются типичными и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернешнл».

Одобрение Cincinnati Machine P-47