ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ Бесцинковое масло

ЛУКОЙЛ  ГЕЙЗЕР ЦФ  (бесцинковое)

ISO 22, 32, 46, 68, 100

Серия гидравлических масел, не содержащих цинк, для тяжелых эксплуатационных условий
ЛУКОЙЛ ЦФ - серия особо чистых гидравлических масел экстра-класса с улучшенными  противоизносными свойствами для гидросистем промышленного и транспортного назначения.

Для производства масел серии ЛУКОЙЛ ЦФ применяются присадки нового поколения, не содержащие цинка и хлора. Благодаря современной технологии, масла обладают отличными рабочими характеристиками, они способны работать  с системами ультрафильтрации с тонкостью очистки 1...5 мкм. Обеспечивают надежную и эффективную работу гидравлических систем, узлов и механизмов, работающих в тяжелых условиях эксплуатации.

НОВЫЙ ПРОДУКТ

- Область применения

Используется в промышленности, гидравлических системах и приводах, на транспорте и морских судах.  Подходит для высокоточного оборудования, насосов и распределительных устройств с содержанием серебра, а также для экологически безопасных условий работы.

Одобрено/Соответствует:

Denison HF-0, HF-1, HF-2, Bosch Rexroth 90 220
DIN 51524 p.1,2 (HLP), Vickers I-286-S, Cincinnati machine P-68/69/70
Vickers M-2950-S

- Типичные физико-химические характеристики

| ПАРАМЕТР | ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЦФ 22 | ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЦФ 32 | ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЦФ 46 | ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЦФ 68 | ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЦФ 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вязкость кинематическая при 40 С, мм2/с | 19,8-24,2 | 28,8-35,2 | 41,4-50,6 | 61,2-74,8 | 90-110 |
| Индекс вязкости , min | 110 | 100 | 99 | 92 | 90 |
| Температура вспышки в открытом тигле, С, min | 180 | 200 | 205 | 205 | 210 |
| Температура застывания, С, max | -35 | -30 | -25 | -25 | -25 |
| Класс чистоты по ГОСТ Класс чистоты по ISO | 8-11 13/10-16/13 |  |  |  |  |

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и  могут изменяться в соответствии с требованиями «ЛЛК-Интернешнл».

Одобрение DENISON HF0, HF1, HF2                   Одобрение Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70