### ВСЕСЕЗОННОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ТРАКТОРНОЕ  ТРАНСМИССИОННО-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО

### ЛУКОЙЛ ВЕРСО

### 10W30

Серия высококачественных гидравлических масел

ЛУКОЙЛ ВЕРСО 10 W30  - универсальное трансмиссионно-гидравлическое масло для сельскохозяйственной техники, строительных машин и тракторов.

### Преимущества:

- Высокие противозадирные и противоизносные свойства;

- Длительная и надежная эксплуатация узлов трансмиссий в условиях высоких нагрузок и в широком интервале температур;

- Отличная термоокислительная стабильность;

- Обеспечение стабильной и плавной работы фрикционных элементов;

Соответствует требованиям:

Massey Ferguson CMS M1145, Denison HF-0-2; John Deere J20C, JCMAS HK P-041 and P-042, Ford M2C-134D, Allison C-4, Massey Ferguson M1141, M1143; API GL-4

Рекомендовано к применению:

Case MS 1204-1209, Massey Ferguson M1135, Sperry Vickers/Eaton I-280S, M2950S, Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydro Static Trans fluid, Kubota-UDT

### Типичные физико-химические характеристики

| ПАРАМЕТР | ЛУКОЙЛ ВЕРСО 10w30 |
| --- | --- |
| Класс вязкости по SAE | 10w30 |
| API | GL-4 |
| Вязкость кинематическая при 100 C, мм2 /с. | 9.0-11,6 |
| Индекс вязкости | min 130 |
| Вязкость динамическая, Па * с, при -35 С | min 170 |
| Температура вспышки, С | 205 |
| Температура застывания, С | -37 |

СТО 79345251-022-2009

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и

могут изменяться в соответствии с требованиями «ЛЛК-Интернешнл».

# Text boxes

НОВЫЙ ПРОДУКТ