индустриальное гидравлическое масло

НОВЫЙ ПРОДУКТ

ИГП-18,30,38,49,72,91,114

ИГП - серия индустриальных гидравлических масел, полученных путем глубокой селективной очистки с добавлением присадок, улучшающих эксплуатационные свойства масел.

Масла серии ИГП относятся к легированным маслам общего назначения.  Они заменяют масла без присадок во всех видах оборудования и превосходят их по противоизносным, антиокислительным и антиржавейным свойствам. Масла серии ИГП обеспечивают более длительную защиту деталей механизмов гидравлических систем, работающих при высоких рабочих давлениях и температурах, но не требующих повышенной чистоты масла.

- Преимущества:

- Предохраняют оборудование от износа и коррозии. Обладают улучшенными эксплуатационными свойствами. Обеспечивают снижение эксплуатационных затрат, связанные с вынужденным простоем оборудования

- Область применения:
Масла серии ИГП охватывают широкий диапазон вязкостных классов гидравлических масел. Именно их наиболее часто рекомендуют для смазки гидравлических систем, работающих с лопастными, поршневыми и шестерёнными насосами. Их можно также использовать для смазки сильно нагруженных поршневых и винтовых компрессоров, а также, в зависимости от требуемого класса вязкости, в качестве универсального масла для гидромоторов, подшипников, шпинделей и т.п.  Масло предназначено для применения в промышленных гидравлических системах станочного, прессового и прочего оборудования, а также для смазывания малонагруженных зубчатых и червячных передач.

- Типичные физико-химические характеристики:

| Параметр | ИГП-18 | ИГП-30 | ИГП-38 | ИГП-49 | ИГП-72 | ИГП-91 | ИГП-114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/c | 24-30 | 39-50 | 55-65 | 76-85 | 110-125 | 148-165 | 186-205 |
| Индекс вязкости, не ниже | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 |
| Температура вспышки в открытом тигле, oC, не ниже | 180 | 200 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 |
| Температура застывания oC, не выше | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Кислотное число, мг КОН/1 г масла, не выше | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Зольность, %, не более | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Массовая доля серы, %, не более | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Массовая доля Zn, %, не менее | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

Типовые характеристики  продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и

могут изменяться в соответствии с требованиями «ЛЛК-Интернешнл».